笔式涂层测厚仪

笔式涂层测厚仪的特点：

1.测量铁基体上的非磁性涂

2.经济实用 
3.测量准确 
4.应用磁吸力原理 
5.永久性磁头 
6.刻度表以不同彩色区域显示，以便进行快速质量评估 
7.可用于平面和凹陷处的测量

(PENTEST)

笔式涂层测厚仪的技术数据： 
测量范围： 25-700um或1-28mils
最小测量面积： 直径25mm 
精确度： ±10%读数 
环境温度： -10~+80℃
体积： 长151mm，直径10mm

(MINIPENTEST)

仪技术数据（迷你笔式测厚仪）： 
测量范围： 50-500um 
最小测量面积： 直径25mm 
精确度： ±15%读数 
环境温度： -10~+80℃ 
体积： 长148mm，直径10mm

可选配件：标准板两件套，标准板四件套